ŚWIETLICA WIEJSKA W OBŁACZKOWIE

Przywołane w projekcie nazwy należy traktować jako określenie standardu materiałowego. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów równoważnych pod względem opisanych poniżej parametrów.

Parametry równoważniości Płytki Urban Mix:

Gres nieszkliwiony,  format  29,55x59,4, 44,4x 89,0 oraz 59,4x59,4mm   w  kolorze  szarym , jasno-szarym, grafitowym, beżowym i kremowym niejednolitym, powierzchnia gładka, monokolor, rektyfikowana, grubość 1cm, antypoślizgowość R 10,

Płytki ceramiczne  prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%; ,  nieszkliwione (UGL) Gres Porcellanato; do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa) | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| Reakcja na ogień | A1FL | Klasyfikacja bez badań |
| Siła łamiąca: |  | EN 14411:2012 |
| - grubość ≥ 7,5mm | ≥ 1300N |  |
| - grubość < 7,5mm | ≥ 700N |  |
| Skuteczność przeciwpoślizgowa | R10 Zgodnie z deklaracją na opakowaniu | DIN 51130:2010 |
| Trwałość, wytrzymałość na mróz |  | EN 14411:2012 |
| - zastosowanie wewnątrz | odporne |  |
| - zastosowanie na zewnątrz: mrozoodporność | odporne |  |

Parametry równoważniości miska ustępowa Nowa Pro Bez Barier:

Miska ceramiczna wisząca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach dł.700mm, szer.350mm. Nie dopuszcza się dłuższego wymiaru na długości.

Miska dostosowana do spłukiwnaia 6/3l oraz 4/2l.

Parametry równoważniości miska ustępowa Nowa Pro :

Miska ceramiczna wisząca prostokątna o wymiarach dł.530mm, szer.350mm bez wewnętrznego kołnieża. Miska dostosowana do spłukiwnaia 6/3l oraz 4/2l.

Parametry równoważniości umywalka Nowa Pro Bez barier :

Umywalka ceramiczna wisząca o wymiarach szer.550mm, gł.550mm z otworem I przelwem. Umywalaka dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zalecana wysikość 150mm. Mocowanie na śrubach.

Parametry równoważniości umywalka Koło Twins :

Umywalka ceramiczna  z misa prostokątną, stojąca, nablatowa o wymiarach szer.500mm, gł.460mm z otworem I przelwem.

Parametry równoważniości pisuar  Nowa Pro :

Pisuar  ceramiczna ze integrowanym ceramicznym sitkiem, dopływ z tyłu odpływ pionowy/poziomy  o wymiarach 340mmx340mm I wys.570mm.

Parametry równoważniości System sufitowy Rockfon Koral :

Akustyczny sufit podwieszony o zwiększonej odporności na wilgoć w skład którego wchodzą:

Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 1200x600mm i 600x600mm, grubość 15mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95,

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N

Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze białym, współczynnik odbicia światła 85%, powierzchnia przeznaczona do czy szczenia na sucho i przecierania na mokro. Krawędzie boczne płyt typ A, wzmocnione i malowane. Płyty o pełnej stabilności wymiarowej, odporne do 100% wilgotności względnej powietrza.

Konstrukcja nośna: systemowa, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm,

Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności EC parametrach:

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odporności na korozję - Klasa trwałości B,

Produkt referencyjny : Rockfon CMC system 2890

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji  16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszków 120x120cm.

Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego prostego z płytą dociętą do wymiaru.

Parametry równoważności przewodów z rur wielowarstwowych TECEFlex instalacji centralnego ogrzewania oraz wody :

- Przewody spełniającego wymagania  wg PN-EN 485-2, spawaną doczołowo oraz warstwą polietylenu jako warstwa ochronna .

- Rury wykonane są z polietyleniu sieciowanego typu C.

- Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie właściwości mechanicznych rur oraz ich odporność na temperaturę wg DIN 16833.

- Wydłużalność liniowa rury wielowarstwowej jest porównywalna z rurami metalowymi.

- Przewody  należy łączyć za pomocą mosiężnych złączek zaciskowych typy CR odpornych na odcynkowanie ( wypłukiwanie metali ciężkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zależności od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

- System opiera się na aksjalnej technice łączenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring – uszczelnienie następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury (patrz rysunek poniżej).

Parametry równoważności izolacji termicznej przewodów THERMAFLEX oraz CLIMAFLEX:

- Dobre właściwości samogasnące BS 476, część 7, klasa 1 DIN 4102 B1

- Wyprodukowane bez (H)CFC, Zgodność z REACH, Zgodność z VOC (Lotne związki organiczne), Zgodność z RoHS (Ograniczenie zużycia substancji niebezpiecznych)

- Temperatura pracy Minimalnie -80°C Maksymalnie 95°C (EN 14707)

- Lambda 0,040 W/mK przy 40°C (EN ISO 8497), Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporność na dyfuzję pary wodnej ϻ ≥ 3500 (EN13469), Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

Parametry równoważności grzejników płytowych Cosmo VNH

- Materiał: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przetłoczenia z krokiem co 40 mm.

- Produkt fabrycznie jest dostarczany łącznie z górną pokrywą i osłonami bocznymi, zaworem z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką i odpowietrznikiem. Grzejnik pracuje w systemach jedno- i dwururowych uniwersalnie jako grzejnik zaworowy z podłączeniem z podłączeniem z prawej strony (z lewej na zamówienie) lub jako grzejnik kompaktowy.

- Malowanie: Powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.

- Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

- Podłączenia 4 x GW ½”, 2 x GZ ¾”

- Ciśnienie próbne 1,3MPa

- Ciśnienie pracy 1,0MPa

- Temperatura zasilania maks. 110*C

- Moc nie mniejsza niż oznaczono w części graficznej dla projektowanych parametrów roboczych.

Parametry równoważności wentylatora kanałowego TD SILENT 500-150/160 Z REGULATOREM INTER 4P:

- wydajność 100m3/h, spręż dp=100Pa

- obudowa z polipropylenu

- wirnik z tworzywa ABS

- Wentylatory o wielkościach 500 wyposażone są standardowo w trójbiegowe silniki przystosowane do pracy w trzech prędkościach obrotowych

- regulator biegów 0-1-2-3 do pracy z silnikami jednofazowymi 230V, obciążenie maksymalne 12A, ochrona IP44, wymiar 84x81x37mm

- masa 2,7kg

- zakres temperatur roboczych -20 / +40 oC

- poziom ciśnienia akustycznego 24 dB(A)

- uchylna obudowa wirnika

Parametry równoważności zaworów przyłączeniowych grzejnika Danfoss

Dla każdego grzejnika o odległości pomiędzy podłączeniami 50 mm zawór kątowy umożliwiający indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. Wykonanie: mosiądz niklowany. Króćce redukcyjne umożliwiają połączenie z grzejnikami z gwintem wewnętrznym G 1/2 (z wykorzystaniem samouszczelniającego adaptera) i zewnętrznym G 3/4. Zawór może być podłączony do rur PEX, Alupex, stalowych i miedzianych za pomocą złączek systemowych.

Parametry równoważności głowic termostatycznych Danfoss

- regulator bezpośredniego działania z czujnikiem wbudowanym, gazowym

- zakres nastaw 5-26oC

- kolor biały

Parametry równoważności anemostatu Balance 125

- montaż w suficie

- średnica przyłącza 125mm

- materiał PP

- maksymalna temperatura pracy +100oC

- kolor RAL 9010-80

- regulacja poprzez wykręcanie i wkręcanie stożka

- charakterystyka V=50m3/h, dp=25Pa, LA dB(A) < 20