ŚWIETLICA WIEJSKA W STANISŁAWOWIE

Przywołane w projekcie nazwy należy traktować jako określenie standardu materiałowego. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów równoważnych pod względem opisanych poniżej parametrów.

Parametry równoważniości  Płytki DUROTEQ GRYS GRES:

Gres nieszkliwiony,  format 59,8x59,8   w  kolorze grafitowym  matowym niejednolitym, powierzchnia gładka, monokolor, rektyfikowana, grubość 1cm, antypoślizgowość R 10,

Gres nieszkliwiony,  format 29,8x59,8cm   w  kolorze perla  niejednolitym poler, powierzchnia gładka, monokolor, rektyfikowana, grubość 1cm, antypoślizgowość R 10,

Płytki ceramiczne  prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%; ,  nieszkliwione (UGL)

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa) | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| Reakcja na ogień | A1FL | Klasyfikacja bez badań |
| Siła łamiąca: |  | EN 14411:2012 |
|  | ≥ 1300N |  |
| Skuteczność przeciwpoślizgowa | R10 | DIN 51130:2010 |
| Trwałość, wytrzymałość na mróz |  | EN 14411:2012 |
| - zastosowanie wewnątrz | odporne |  |
| - zastosowanie na zewnątrz: mrozoodporność | odporne |  |